ИНСТРУКЦИЯ

по устройству бесчердачной вентилируемой утеплённой кровли типа  «УРАЛ-2» системы «УРАЛ» с применением волнистых хризотилцементных листов.

2015 г.
1.  Введение
Конструкция «УРАЛ-2» предназначена для устройства кровли существующих и строящихся жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.
Кровли из хризотилцементных листов выполняются односкатными «УРАЛ-2А» и двухскатными «УРАЛ-2Б».
Для вновь строящихся зданий применяются конструкции кровель «УРАЛ-2А1» и «УРАЛ-2Б1».
Для существующих кровель, при капитальном ремонте их, применяются конструкции «УРАЛ-2А2» и «УРАЛ-2Б2».
В системе использован метод естественной вентиляции утеплителя.
Преимущества системы «УРАЛ-2»: 
1. Длительный срок эксплуатации кровли.
2. Низкая стоимость.
3. Возможность проведения работ летом и зимой.
4. Экономия тепла за счёт хорошей теплоизоляции.
5. Безопасность для людей из-за отсутствия наледей и сосулек.
2. Устройство и назначение элементов «УРАЛ-2А1»
Односкатные вентилируемые кровли «УРАЛ-2А1» применяются для вновь строящихся объектов.
Конструкция состоит из:
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	1. Основание.
2. Пароизоляции.
3. Опорного устройства для хризотилцементного листа.
4. Ограждения.
5. Утеплителя.
6. Металлического листа.
7. Волнистого хризотилцементного листа. 



Рис. 1 
2.1. Основанием конструкции являются перекрытия, выполненные из железобетонных, деревянных и других материалов.
2.2. Пароизоляция служит для предотвращения попадания водяных паров из помещения в утеплитель.
2.3. Опорное устройство является основой для крепления хризотилцементного листа и состоит из мауэрлата, опорного бруса и обрешётки (весь пиломатериал, применяемый в кровле, пропитать антисептическим и огнезащитным составом).
2.4. Ограждение служит для безопасности персонала при эксплуатации кровли.
2.5. Утеплитель служит теплоизоляцией кровли.
2.6. Металлический лист предохраняет кромку хризотилцементного листа от поломки при образовании наледи и сосулек в зимний период.
2.7. Волнистый хризотилцементный лист является защитой от попадания атмосферных осадков внутрь конструкции.
3. Производство работ по монтажу элементов конструкции «УРАЛ-2А1»
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	1. Основание.
2. Пароизоляция. 
3. Мауэрлат.
4. Опорный брус.
5. Утеплитель.
6. Ограждение.
7. Карнизная подшивка .
8. Обрешётка.
9. Металлический лист. 
10. Волнистый х/ц лист.
11-14. Крепёжные гвозди.


Рис. 2
3.1. Разработка проектной документации. 
3.2. Для монтажа конструкции «УРАЛ-2А1» рекомендуется всю площадь кровли разделить на участки и начиная, с крайнего участка, последовательно выполнять весь объём работ, (смотри п. 3.3-3.11). Предлагаемая схема обеспечит сохранность применяемых материалов от возможных атмосферных осадков и требуемое качество работ.
3.3. Выполнение уклона кровли. Уклон кровли выполнить не менее 1:10. Необходимый уклон достигается разностью отметок опорных стен. Опорную поверхность каждой из стен выровнять песчано-цементным раствором.
3.4. Устройство пароизоляции (поз. 2). Пароизоляцию выполнить не менее чем из 2-х слоёв рубероида на битумно-кукерсольной мастике  внахлёст на 100 мм, одновременно с покрытием опорных поверхностей стен (парапетов).
3.5. Установка мауэрлата (поз. 3). На поверхность опорных поверхностей стен уложить и закрепить мауэрлат. Рекомендуется мауэрлат изготовить из доски сечением 60х150 мм.
3.6. Установка опорного бруса (поз. 4). Опорный брус рекомендуется выполнить из доски сечением 50х180 мм, с шагом установки 1000÷1500 мм. Брус прикрепить к мауэрлату. Длина выступающей части бруса за стену должна быть такой, чтобы при укладке шифера расстояние от кромки листа до стены была не менее 400÷500 мм.
3.7. Установка ограждений (поз. 6). Кронштейны ограждения рекомендуется изготовлять из уголка L 4х50х50. Угол L определяется уклоном кровли. В полке нижнего уголка кронштейна вырезать прорези шириной 30÷40 мм для гвоздя крепления обрешётки (поз. 8). В этой же полке сверлить отверстие ø5 мм для крепления кронштейна к брусу. Ограждения красить масляной краской в 2 слоя. Расстояние от кромки листа до вертикальной стойки кронштейна должно быть не менее 120 мм (рис. 3).
[image: image4.jpg]1100





Рис. 3 
3.8. Обустройство карниза. Для обустройства карниза выполнить карнизную подшивку (поз. 7). Рекомендуется применять обрезную доску толщиной 25 мм.
3.9. Укладка утеплителя (поз. 5). Рекомендуется применять недорогой утеплитель: керамзит, минераловатные непрошивные маты, минвату и т.д. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, но немее 180 мм мин.ваты.
3.10.  Изготовление обрешётки (поз. 8). Обрешётку рекомендуется изготовлять из не обрезной доски толщиной 25 мм. Расстояние между досками 200÷250 мм.
3.11. Установка металлического листа (поз. 9). Металлический лист рекомендуется применить толщиной (2÷З мм), шириной 300÷400 мм, в листе сверлить отверстия под гвозди ø4 мм. Лист покрасить масляной краской в 2 слоя и прибить к обрешётке (см. рис. 1).
3.12. Укладка волнистого хризотилцементного листа (поз. 10). Укладку волнистого хризотилцементного листа производить на обрешётку, как правило, в направлении справа налево, снизу вверх. Лист должен свисать на 200÷250 мм от края фронтона. Каждый последующий лист накладывать внахлёст     в 2 волны с предыдущим листом каждый вновь укладываемый ряд должен перекрывать ниже уложенный ряд не менее чем на 250 мм, предотвращая попадания внутрь конструкции атмосферных осадков (рис. 4).
ВАРИАНТ №1  Последовательность обрезки листов при укладке справа налево.
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Рис. 4
1. Угловой лист;

2. Фронтальный лист;

3. Фронтальный лист;

4. Рядовой лист.

1. Волной хризотилцементны лист 1750 х1130; 1750 х 980;

2. Брус стропильный сечением 150 х 50;

3. Обрешетка кровли не сплошная из не обрезной доски;

4. Крепление покрытия кровли (гвозди 4 х 150; шурупы 6 х 100)

Листы крепить к обрешётке саморезами  ø4х120 мм с металлическими шайбами и резиновыми прокладками. Отверстия под гвозди сверлить по месту, диаметром на 1÷2 мм больше диаметра гвоздя, для компенсации линейного расширения шифера. Применять хризотилцементные листы 40/150-8 ГОСТ 30340-95 или 40/150-7 ГОСТ 30340-95 размером:
1750x1130 мм - 8 волновой; 

1750х 980 мм - 7 волновой
II  ВАРИАНТ Укладка волнового листа без подрезки кромок
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Выполнение подготовительных и строительно-монтажных работ по варианту I или   I I, устройства покрытия кровли волновым хризотилцементным листом, рекомендуется производить в соответствии с пунктами 3.3 – 3.11 и дополнительными  рекомендациями настоящей инструкции. 
Выше приведенные варианты покрытия (вариант I или I I) могут быть применены  для всех типов кровель объектов гражданского и промышленного назначения. 

Это могут быть в частности вновь строящихся  объектов капитального строительства, объекты с кровлями требующих капитального ремонта (с частичной или полной заменой покрытия), а так же вариант устройства нового кровельного покрытия по существующей кровле без замены покрытия требующего ремонта.  
4. Устройство и назначение элементов «УРАЛ-2А2»
Односкатные вентилируемые кровли «УРАЛ-2А2» применяются для ремонта существующих мягких кровель. 
Конструкция «УРАЛ-2А2» состоит: 
1. Основание.
2. Существующая мягкая кровля.
3. Опорное устройство хризотилцементного листа.
4. Ограждение.
5. Утеплитель (при необходимости).
6. Лист металлический.
7. Волнистый хризотилцементный лист.
5. Производство работ по монтажу элементов «УРАЛ-2А2» 
5.1. Разработка проектной документации.
5.2. Для монтажа конструкции «УРАЛ-2А2» - смотри пункты 5.З.- 5.11.
5.3. Выполнение уклона кровли. Уклон кровли выполнить не менее 1:10. В существующих кровлях без парапетов необходимый уклон достигается выполняемой разностью отметок существующих стен. Опорную поверхность одной из стен нарастить кладкой из кирпича, шлакоблоков, конструкцией из дерева, для получения необходимой разности опорных отметок (рис. 5).
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Рис. 5
В кровле с парапетами необходимый уклон достигается понижением опорной поверхности одного из парапетов (рис. 6). 
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Рис. 6
Изменённую опорную поверхность выровнять песчано-цементным раствором и уложить изоляционный слой из рубероида на битумно-кукерсольной мастике внахлёст 300-500 мм с существующим покрытием мягкой кровли.
5.4. Установка мауэрлата - смотри пункт 3.5.
5.5. Установка опорного бруса - смотри пункт 3.6.
5.6. Установка ограждений - смотри пункт 3.7.
5.7. Обустройство карниза - смотри пункт 3.8.
5.8. Укладка утеплителя (при необходимости) – смотри пункт 3.9. На существующую мягкую кровлю при необходимости уложить расчётный слой утеплителя. Перед этим рекомендуем в гидроизоляционном слое выполнить прорезы, для подсушки существующего утеплителя.
5.9. Изготовление обрешётки - смотри пункт 3.10.
5.10. Установка металлического листа - смотри пункт 3.11.
5.11. Укладка волнистого хризотилцементного листа - смотри пункт 3.12.
6. Устройство конструкции и назначение элементов «УРАЛ-2Б1» 
Двухскатные вентилируемые кровли «УРАЛ-2Б1» применяются для вновь строящихся зданий и сооружений. Конструкция «УРАЛ-2Б1» состоит из:
1. Основания .
2. Пароизоляции.
3. Опорного устройства для укладки хризотилцементного листа.
4. Ограждения.
5. Утеплителя.
6. Металлического листа.
7. Волнистого хризотилцементного листа.
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Рис. 7 
6.1. Основанием конструкции является перекрытие, выполненное из железобетонных, деревянных и других материалов (поз. 1).
6.2. Пароизоляция (поз. 2) служит для предотвращения попадания водяных паров из помещения в утеплитель.
6.3. Опорное устройство (поз. 3) служит для монтажа обрешётки с последующим креплением волнистого асбестоцементного листа.
6.4. Ограждение (поз. 4) служит для безопасности персонала при эксплуатации кровли.
6.5. Утеплитель (поз. 5) служит теплоизоляцией кровли.
6.6. Металлический лист предохраняет кромку хризотилцементного листа от поломки при образовании наледи и сосулек в зимних условиях.
6.7. Волнистый хризотилцементный лист является защитой от попадания атмосферных осадков внутрь конструкции.
7. Производство работ по монтажу элементов «УРАЛ-2Б1» (рис. 8). 
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	1. Основание.
2. Пароизоляция.
3. Опорный столбик.
4. Прогон.
5. Мауэрлат.
6. Опорный брус.
7. Ограждение.
8. Подшивка карниза.
9. Утеплитель.
10. Обрешётка.
11. Металлический лист.
12. Волнистый хризотилцементный лист.
13-16. Крепёжные гвозди.


 Рис. 8
7.1. Разработка проектной документации. 

7.2. Для монтажа конструкции «УРАЛ-2Б1» рекомендуется всю площадь кровли разделить на участки и, начиная с крайнего участка, последовательно, выполнять весь объём работ (смотри пункты 7.3.-7.11.). Предлагаемая схема обеспечит сохранность применяемых материалов от возможных атмосферных осадков и требуемое качество работ.
7.3. Выполнение уклона кровли.
Уклон кровли выполняется не менее 1:10. Необходимый уклон кровли достигается разностью отметок средней опоры (поз. 4) и поверхностью стен. Среднюю опору выполнить кладкой из кирпича, шлакоблоков или пиломатериала (весь применяемый пиломатериал в кровле пропитать антисептиком и огнезащитным составом).
7.4. Укладка пароизоляции (поз. 2).
Пароизоляцию выполнить не менее чем из 2-х слоёв рубероида на битумно-кукерсольной мастике. Полотнища рубероида наклеивать снизу вверх перпендикулярно скату кровли внахлёст на 100 мм.
7.5. Установка мауэрлата (поз. 5) и прогона (поз. 4). Поверхность стен и столбиков (поз. 3) выровнять песчано-цементным раствором. На битумную мастику уложить слой рубероида. Уложить и закрепить мауэрлат и прогон. Мауэрлат и прогон рекомендуем применять из доски сечением      60х180 мм.
7.6. Установка опорного бруса (поз. 6). Опорный брус рекомендуется применять из доски сечением 50х180 мм с шагом установки 1000÷1500 мм. Брус опирается в боковой части на прогон сечением     60х220 мм по концам на мауэрлат. Брус стыкуется между собой и крепится к мауэрлату и к прогону в коньковой части.
7.7. Установка ограждений (поз. 7). Кронштейны ограждения рекомендуется изготовлять из уголка L 4х50х50. Угол L определяется уклоном кровли. В полке нижнего уголка кронштейна вырезать прорези шириной 30÷40 мм для гвоздя крепления обрешётки (поз. 10). В этой же полке сверлить отверстие ø5 мм для крепления кронштейна к брусу. Ограждения красить масляной краской в 2 слоя. Расстояние от кромки листа до вертикальной стойки кронштейна должна быть не менее 120 мм.
7.8. Обустройство карниза. Для обустройства карниза выполнить карнизную подшивку (поз. 8). Рекомендуем применять обрезную доску толщиной 25 мм.
7.9. Укладка утеплителя (поз. 9). Рекомендуется применять недорогой утеплитель: керамзит, минераловатные непрошивные маты, минвату и т.д. Толщина утеплителя определяется технологическим расчётом, но не менее 180 мм минваты.
7.10. Изготовление обрешётки (поз. 10). Обрешётку рекомендуется изготовлять из не обрезной доски толщиной 25 мм. Расстояние между досками 200÷250 мм.
7.11. Установка металлического листа (поз. 11). Металлический лист рекомендуется применять толщиной 2÷З мм, шириной 300÷400 мм в листе сверлить отверстия под гвозди ø4 мм. Лист покрасить масляной краской в 2 слоя и прибить к обрешётке.
7.12. Укладка волнистого хризотилцементного листа (поз. 12). Укладку волнистого хризотилцементного листа производить на обрешётку, как правило, в направлении справа налево, снизу вверх. Лист должен свисать на 200-250 мм от края фронтона. Каждый последующий лист накладывать внахлёст в 2 волны с предыдущим листом, каждый вновь укладываемый ряд должен перекрывать ниже уложенный ряд не менее чем на 250 мм, предотвращая попадания внутрь конструкции атмосферных осадков   (рис. 4).
8. Устройство конструкции и назначение элементов «УРАЛ-2Б2». 
Двухскатные вентилируемые кровли «УРАЛ-2Б2» применяются для ремонта существующих мягких кровель.
Конструкция «УРАЛ-2Б2» состоит из:
1. Основания.
2. Существующей мягкой кровли.
3.  Опорного устройства для хризотилцементного листа.
4.  Ограждения.
5.  Утеплителя (при необходимости).
6.  Листа металлического.
7.  Волнистого хризотилцементного листа.
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	1.  Основание.
2.  Пароизоляция.
3.  Утеплитель (существующая кровля).
4.  Гидроизоляция (существующая).
5.  Мауэрлат.
6.  Подложка.
7.  Опорный брус.
8.  Утеплитель (при необходимости).
9. Перила (ограждение).
10. Обрешётка.
11.  Металлический лист.
12.  Волнистый хризотилцементный лист.


Рис. 9
8.1. Основание конструкции – смотри пункт 6.1.
8.2. Мягкая кровля – смотри пункт 6.2.
8.3. Опорное устройство (поз. 5, поз. 6, поз. 7, поз. 9) рис. 9 служит для монтажа обрешётки с последующим креплением волнистого хризотилцементного листа.
8.4. Ограждение (поз. 9) – смотри пункт 6.4.
8.5. Утеплитель (при необходимости) поз. 8 – смотри пункт 6.5.
8.6. Металлический лист (поз. 11) смотри пункт 6.6.
8.7. Волнистый хризотилцементный лист (поз. 12) смотри пункт 6.7.
9. Производство работ по монтажу элементов «УРАЛ-2Б2». 
9.1. Разработка проектной документации.
9.2. Для монтажа конструкции «УРАЛ-2Б2» рекомендуется всю площадь кровли разделить на участки и, начиная с крайнего участка, последовательно, выполнить весь объём работ, (смотри пункты 9.3-9.11).
9.3. Выполнение уклона кровли. Уклон кровли выполняется не менее 1:10. Для кровель без парапетов опорная конструкция (поз. 7 рис. 9) опирается на поверхность существующей мягкой кровли.
Для кровель с парапетами выполнить в соответствии с пунктом 7.3 (рис. 8).
9.4. Установка мауэрлата (поз. 5), подложки (поз. 6), бруса (поз. 7), при существующей мягкой кровле (без парапета). Поверхность стен выровнять песчано-цементным раствором, на битумной мастике, уложить слой рубероида, для гидроизоляции. Уложить и закрепить мауэрлат. На мягкую кровлю   (поз. 4) уложить опорный брус (поз. 7) с подложками (поз. 6) с шагом 1000-1500 мм и закрепить их к мауэрлату и между собой. Установка мауэрлата (поз. 5), бруса (поз. 7), прогона (поз. 4, рис. 8) выполнить в соответствии с пунктами 7.5. и 7.6. 
Для изготовления мауэрлата, бруса рекомендуется применять доску сечением 50х150 мм, для подложек доску сечением 40х150 мм (весь пиломатериал применяемый в конструкции пропитать антисептиком и огнезащитным составом).
9.5. Установка ограждения (поз. 9) – смотри пункт 7.7.
9.6. Обустройство карниза – смотри пункт 7.8.
9.7. Добавить при необходимости утеплитель (поз. 8) – смотри пункт 7.9.
9.8.  Изготовление обрешётки (поз. 10) – смотри пункт 7.10.
9.9.  Установка металлического листа (поз. 11) – смотри пункт 7.11.
9.10.  Укладка волнистого хризотилцементного листа (поз. 12) – смотри пункт 7.12.
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