ИНСТРУКЦИЯ

по устройству бесчердачной вентилируемой утепленной кровли конструкции «УРАЛ-3»    с использованием плоских прессованных хризотилцементных листов.
2015 г.

Кровля «Урал – 3» используется  как для скатных, так и для плоских крыш промышленных, административных и жилых зданий.

В конструкции используется естественная вентиляция, создаваемая за счёт движения воздуха по воздушному зазору между утеплителем и обрешёткой с плоским хризотилцементным листом через воздухоотводящие устройства – флюгарки Рис.1
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                                                                    Рис.1

Преимущества системы «Урал – 3»

1. Длительный срок эксплуатации кровли.

2. Экономия тепла за счёт хорошей теплоизоляции.

3. Низкая стоимость монтажа и эксплуатации конструкции.

4. Возможность проведения работ зимой и летом.

5. Короткие сроки проведения работ по монтажу  и ремонту.

6. Безопасность для людей из–за отсутствия наледей и сосулек.
Устройство конструкции и назначение элементов

Конструкция «Урал – 3» (рис.2) состоит:

1. Основание.

2. Пароизоляция (в 2 слоя).
3. Подложка деревянная.

4. Стропильный брус.
5. Утеплитель.

6. Обрешётка несплошная из необрезной доски. 

7. Воздушный зазор.
8. Плоский прессованный хризотилцементный лист.
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Конструкция кровли

1.  Основанием конструкции являются железобетонные или другие виды перекрытия.

2. Пароизоляция служит для предотвращения попадания водяных паров из помещения в утеплитель.
3 Подложка служит для распределения нагрузки на основание. Доска подложки такая же как для  обрешётки.
4. Стропильный брус служит для размещения утеплителя и  воздушного зазора.
5. Утеплитель служит теплоизоляцией кровли. В качестве утеплителя можно применять минеральную или стекловату, керамзит и другие материалы. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом.
6. Обрешётка из необрезной доски служит основанием для крепления плоского хризотилцементного листа. 
* Подложки, стропильный брус и обрешётку обработать антисептическим и огнезащитным составом.
7. Воздушный зазор служит для вентилирования конструкции кровли и подсушки утеплителя.
8. Плоский прессованный хризотилцементный лист служит защитой от атмосферных осадков.
Производство работ по монтажу элементов конструкции

1. Разработка проектной документации.
           I вариант для вновь возводимой кровли

2. Очистка поверхности железобетонных плит от мусора и пыли. Зачистить швы и залить песчано – цементным раствором марки не ниже 100 или  бетоном класса В 8,5. или закрыть швы плоским листом  толщиной 8-10 мм.

 3. Устройство пароизоляции. Для  пароизоляции использовать рубероид (стеклорубероид и. т. д.) не менее чем в 2 слоя для обеспечения надёжности защиты утеплителя от водяных паров. Полотнища наклеивать снизу вверх к верхней части, перпендикулярно к скату кровли, внахлёст на 100 мм. В качестве клеящего материала использовать битумную  мастику.
           II вариант для существующей мягкой кровли
2. Очистка поверхности железобетонных плит от старого утеплителя и пыли. Зачистить швы и залить песчано – цементным раствором марки не ниже 100 или  бетоном класса В 8,5. или закрыть швы плоским листом  толщиной 8-10 мм.
3. Устройство пароизоляции. Для  пароизоляции использовать рубероид (стеклорубероид и. т. д.) не менее чем в 2 слоя для обеспечения надёжности защиты утеплителя от водяных паров. Полотнища наклеивать снизу вверх к верхней части, перпендикулярно к скату кровли, внахлёст на 100 мм. В качестве клеящего материала использовать битумную  мастику.
         III вариант для существующей мягкой кровли

Произвести монтаж стропильной системы на существующую мягкую кровлю без демонтажа. Мягкая кровля будет служить пароизоляцией.  (исключаются п. 2 и 3)
4. Установка бруса с подложкой сечением 50х h, где h – высота бруса на 50 мм больше расчётной толщины утеплителя. Брус крепится к подложке гвоздями. Расстояние между брусьями 1000 – 1500 мм. Брус с подложкой крепится к основанию дюбелями, шпильками, анкерными болтами.

5. Укладка утеплителя. Рекомендуем использовать недорогой утеплитель: керамзит, минераловатные непрошитые и прошивные маты, минеральную вату и т.д. Не рекомендуем применять полужёсткие и жёсткие минплиты, т.к. между ними всегда будут зазоры и потеря тепла. Толщина утеплителя определяется согласно теплотехническому расчёту, но не менее 180 мм по минвате. Утеплитель необходимо укладывать равномерно по толщине для предотвращения потерь тепла. Зазор между обрешёткой и утеплителем должен составлять не менее 50 – 100 мм.

6. Монтаж обрешётки. К брусу, после укладки утеплителя прибить гвоздями доски
 необрезные, пропитанные антисептиком и огнезащитным составом, толщиной 25 мм, шириной 100 - 200 мм с зазором между ними 200 – 300 мм.

7. Установка воздухоотводящих устройств - флюгарок.

Для отвода вентиляционного воздуха устанавливают воздухоотводящие устройства – флюгарки (Рис. 3) в верхней точке кровли  на стыках плит перекрытия (через – 6 м) напротив вентиляционных каналов. [image: image3.png]Bosdyumrsit 30300
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Рис. 3
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	Флюгарки в ендове и на коньках устанавливают в шахматном порядке, согласно схемы Рис.4, чтобы не было невентилируемых зон. При наличии ендовы или примыкания кровли к стене устанавливают флюгарки и в нижней части кровли, если отсутствуют соединительные каналы с атмосферой. Расстояние от стены и ендовы до флюгарки должно быть минимальным.
Количество флюгарок определяется расчётом, но не менее одной на 100 м2. Диаметр трубы флюгарки должен быть  133 – 159 мм.

	Рис. 4
	


8.   Установка ендовы
Ендова, Рис.5.1 – это своеобразный лоток, который расположен на стыке скатов кровли (сочленение двух скатов кровли, образующих внутренний угол). Функция ендовы – отведение атмосферных осадков из стыков кровли.
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                   Ендова                                                                                        Примыкание к стене 
Рис.5.1
Ендова  из оцинкованной, а лучше из нержавеющей стали размером 1000х2000х0,5 мм, укладывается внахлёст не менее 100 мм, крепится саморезами 4,2х50 мм. Листы нержавейки для гидроизоляции в местах нахлёстов проклеить резиной или лентой ЛТ.     Рис 5.2
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Рис. 5.2
9. Укладка плоских прессованных хризотилцементных листов на обрешётку: укладка по схеме  Рис.6  (поз. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,и.т.д.)
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Рис.6
9.1. Первый и боковые ряды уложить  из фасонных деталей: угловая деталь ендовы (треугольник) (Рис.7). Эта деталь изготавливается из плоского х/ц листа размером 3000х1500х10мм. Лист разрезают на 4 равнобедренных треугольника. Углы треугольников с двух сторон срезают на 110 мм, чтобы уложить их в стык.
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Рис. 7 Угловая деталь ендовы 1,2,3,4,6,7,8,9
9.2. Последующие ряды укладывают из листов размером 3000х1500х10 мм  внахлёст на 150 мм.

9.3. Последний ряд: х/ц листы обрезают под укладку коньковой х/ц детали (форма листа показана на Рис 8).
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Рис.8  Угловой лист под коньковую деталь 15

9.4. Хризотилцементные листы укладывают внахлёст не менее 150 мм.

9.5. Плоские х/ц листы крепятся к обрешётке крепёжными элементами (шурупами, саморезами 4х70мм желательно из нержавейки), с шагом 500 – 700 мм (не менее 6 штук на лист). Затем покрыть шляпки шурупов битумной мастикой для предотвращения коррозии и отвинчивания.
Отверстия под  крепёжный элемент в х/ц листе, для компенсации линейного расширения листа, сверлить диаметром на 2 – 3 мм больше диаметра стержня элементов. Крепёжные элементы крепить только до резиновой прокладки, избегая слишком плотного прижатия.
10.Для сопряжения элементов кровли устанавливают хризотилцементные коньковые детали размером 1000х1500х10 мм, которые крепятся саморезами 4х70 мм. Рис. 9
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Рис.9
Разработчик: конструкторский отдел
 АОР "НП Знамя"

г. Сухой Лог

